ВЛИЯНИЕ ИОНОВ АЗОТА и кислорода НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СТРУКТУРУ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ CU-NI, CU-MN

И.К. Аверкиев1,2), О.Р. Бакиева1), А.Ф., Касимова2)

1) УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск, Россия

2) ФГБОУ ВО УдГУ, г. Ижевск, Россия

Проведена серия экспериментов по облучению поверхности сплавов Cu-Ni, Cu-Mn ионами азота и кислорода в импульсно-периодическом режиме с энергией падающих ионов 30 кэВ и с дозой облучения 1017 ион/см2. Проведенные испытания показали, что после ионной модификации электрохимическое поведение исследуемых поверхностей меняется существенно.

Методами рентгено-фотоэлектронной спектроскопии и Оже-спектроскопии проведено исследование изменений в типе химической связи, атомной структуре и состава поверхности ионно-модифицированных сплавов. Исследование локальной атомной структуры проведено с помощью анализа спектров тонкой структуры энергетических потерь электронов EELFS. Получены экспериментальные М2,3 EELFS спектры меди, никеля, марганца и К EELFS спектры азота/кислорода до и после ионного воздействия. Определены параметры локальной атомной структуры (парциальные межатомные расстояния, координационные числа, параметры тепловой дисперсии атомов) исследуемых объектов.

Проведен сравнительный анализ влияния ионов азота и кислорода на химический состав, структуру и электрохимические свойства сплавов Cu-Ni, Cu-Mn. По результатам исследования можно предположить, что изменение электрохимического поведения сплавов Cu-Ni, Cu-Mn обусловлено не только с образованием новых химических соединений, но и с особенностями локальной атомной структуры после модификации ионами.

Работа выполнена с финансовой поддержкой проекта Президиума РАН № 18-10-2-25. Работа была выполнена с использованием оборудования ЦКП «Поверхность и новые материалы» УдмФИЦ УрО РАН