ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ И РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

А.И. Купчишин1,2), Б.Г. Таипова1)

1)Казахский национальный педагогический университет им. Абая,

2) Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Объектом исследования выбран композитный материал на основе полиимида (ПИ) с различными концентрациями второго компонента (полиэтилентерефталат, поликарбонат, монтмориллонит, высокотемпературный сверхпроводник). Рабочая область образцов в виде пленок составляла 50 мм (длина), 5 мм (ширина). Толщины материалов были равны: у полиимида – 35 мкм, у композитных материалов – (70÷140) мкм. Облучение производилось на электронном линейном ускорителе ЭЛУ-6 на воздухе при 25 оС с энергией 4 МэВ. Механические характеристики материалов исследовались методом механических испытаний на одноосное растяжение на разрывной машине РМУ-0,05-1. Получены микрофотографии поверхности образцов. ИК-спектры были сняты при комнатной температуре на спектрофотометре «Jasco IR-810» в интервале волновых чисел 400 – 4000 см-1.

Установлено, что введение наполнителей в ПИ позволяет получать в определенном интервале характеристик материалы с заданными свойствами. Концентрация наполнителя, особенности его внутреннего строения, а также технология синтеза определяют физико-механические свойства получаемых материалов. Воздействие радиационного облучения приводит к улучшению свойств у одних и ухудшению их у других композитов. Это связано с особенностями происходящих процессов, со структурой и их синтезом. Представлены и проанализированы различные модели зависимости  от  при одноосном нагружении материалов. Наилучшее согласие с экспериментом дает экспоненциальная модель.