ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УФ-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН НА ПОВЕРХНОСТИ ХЛОРПОЛИМЕРОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА

В.С. Ковивчак

Омский научный центр СО РАН,  Омск, Россия

Механизм роста слоев наноструктурированного углерода на поверхности хлорполимеров при воздействии мощного ионного пучка в настоящее время  не установлен и для его выяснения требуется более детальное исследование процесса роста.

Целью настоящей работы является исследование влияния предварительного УФ-облучения хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) с различными каталитическими добавками на рост углеродных нановолокон (УН) при  воздействии мощного ионного пучка (МИП).

УФ-облучение выполнено на воздухе с использованием лампы ДРШ-250, при этом температура полимера при облучении  не превышала 60 С. Длительность УФ-облучения варьировалась в диапазоне 0,5- 4 час. Ионное облучение проводилось на ускорителе «Темп» (30% Н+ +70% С+, Е ~ 200 кэВ, j  150 А/см2, =60 нсек).

Установлено, что УФ-облучение, вызывающее дегидрохлорирование ХПВХ (степень которого зависит от времени облучения), приводит к увеличению наиболее вероятного диаметра образующихся УН при временах облучения не менее 1 часа. При этом для ХПВХ с добавкой  неорганических соединений железа наблюдается снижение пористости приповерхностного слоя. Проведено сравнение полученных результатов с данными по влиянию термообработки на рост УН. Предложен механизм рост УН на поверхности ХПВХ при воздействии МИП.

Работа выполнена частично в рамках госзадания ОНЦ СО РАН в соответствии с Программой ФНИ ГАН на 2013-2020 годы (номер госрегистрации проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210227-8) и частично  при поддержке правительства Омской области и РФФИ (проект № 18-43-550009 р_а).