ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ КАРБИДНЫХ КЕРАМИК

А.Л. Козловский1,2), К. Тынышбаева1),

К.К. Кадыржанов1)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

1) Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

В современном мире развитие ядерной энергетики за счет создания новых классов ядерных реакторов является одним из ключевых направлений в получении большого количества электроэнергии и тепла. Одним из наиболее широко используемых керамических материалов является карбид кремния (SiC) который нашел свое применение не только в качестве конструкционных материалов но и полупроводниках, для изготовления радиационно-стойких светодиодов, огнеупорных материалов, солнечных элементов.

В работе представлены результаты исследования применимости ионной имплантации для повышения прочностных характеристик и коррозионной стойкости карбидных керамик. Согласно данным рентгенофазового анализа установлено, что увеличение флюенса облучения приводит незначительному изменению величин смещений и концентрации дефектов, что свидетельствует об отсутствии процессов аморфизации кристаллической структуры. Снижение величины интегральной пористости приповерхностного слоя, а также изменения дислокационной и вакансионной плотностей в приповерхностном слое керамик приводит к повышению прочности и трещиностойкости приповерхностного слоя, что оказывает существенное влияние на снижение скорости деградации керамик в агрессивных средах.