НАПРАВЛЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ Fe2O3 НАНОЧАСТИЦ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ

А.Л. Козловский1,2), М.С. Фадеев3), В.С. Русаков3),

К.К. Кадыржанов1)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

2) Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан

3) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Работа посвящена исследованию влияния электронного излучения на упорядочение кристаллической структуры и сверхтонких магнитных параметров оксидных наночастиц полученных методом химического синтеза и последующего термического отжига дефектов. Установлено, что увеличение дозы облучения с 50 до 150 кГр приводит к укрупнению размеров частиц с 40 нм (исходный размер наночастиц) до 45-50 нм, в то время как последующее облучение приводит к формированию эллипсоидных или ромбических частиц, средний размер которых составляет не более 50-60 нм. С применением метода мессбауэровской спектроскопии установлено, что при увеличении дозы облучения, относительная интенсивность парциального спектра ядер атомов 57Fe в локально неоднородных областях уменьшается с 9.7  0.8 % до 0.6  0.6 %, что свидетельствует о значительном уменьшении плотности кислородных вакансий и упорядочении кристаллической и магнитной структуры наночастиц. Снижение плотности кислородных вакансий и уменьшение деформационных искажений в структуре свидетельствует о перспективности применения электронного излучения для модификации свойств наночастиц.