ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ C60 С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ МИШЕНЯМИ

Ю.С. Попова1,2), В.Е. Пуха1), П.А. Карасев3),
К.В. Карабешкин3), И.И. Ходос4)

1)ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия

2)МГУ им М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3)СПбПУ Петра Великого, С.-Петербург, Россия

4)ИПТМ РАН, Черноголовка, Россия

В докладе представлены результаты исследования особенностей взаимодействия ускоренных ионов C60 с поверхностью мишеней Si и Ti, а также с тонкой пленкой, полученной конденсацией молекулярного пучка C60 на поверхности Si. Энергия ионов варьировалась в диапазоне от 5 до 14 кэВ. Установлено, что при облучении с энергиями ниже 7–8 кэВ на чистой поверхности Si и Ti растет алмазоподобная (АП) углеродная пленка. Увеличение энергии ионов вызывает распыление материала обеих мишеней и образование карбида кремния и карбида титана соответственно. Обнаружено также, что при увеличении температуры мишени до 300 ° C и выше на Si и Ti растет углеродная пленка во всем исследованном диапазоне энергий ионов. Определены структура, химические связи и механические свойства углеродных пленок, полученных вблизи порога распыления. Нанесение пленки фуллерита на поверхность существенно снижает распыление при высоких энергиях и на мишенях начинает формироваться АП пленка. Это открывает возможность наноструктурирования поверхности Si и Ti ионным пучком с использованием пленки C60 в качестве маски. Полученные наноструктуры с АП покрытием могут быть использованы для трибологических применений /1/.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-58-51016.

1. M. Khadem, O.V.Penkov, V.E.Pukha, M.V. Maleyev, D.E. Kim // RSC advances, 2016, 62, 56918-56929.