РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С КЕРАМИКОПОДОБНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

С.В. Савушкина1,2), Л.Е. Агуреев2), К.А. Аникин1)

1) МАИ (НИУ), Москва, Россия

2) ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия

При высоких температурах алюминиевые сплавы теряют термическую стабильность, происходит рост зерна, первичных кристаллов, интерметаллидных грубых фаз, превращения примесей. Ввод переходных металлов в матрицу может нивелировать эти отрицательные эффекты. Для улучшения микротвердости, износостойкости и коррозионной стойкости спеченного материала перспективным является модифицирование поверхности методом микродугового оксидирования (МДО) [1].

Искровым плазменным спеканием в вакууме формировали сплавы Al-Zr и Al-Cr-Zr. МДО-покрытия получали в силикатно-щелочном электролите в анодно-катодном режиме. Материалы исследовали помощью растровой электронной, просвечивающей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Структура сплавов представляет собой частично пересыщенный твердый раствор Zr и Cr в Al. Средний размер зерен сплава составляет около 5 мкм. Хромосодержащая фаза Al7Cr, представлена в виде кристаллов пластинчатой формы размером до 5 мкм, а первичные кристаллы Al3Zr - в виде игл длиной до 20 нм. Толщина покрытий варьировалась в интервале 20÷30 мкм.  Увеличение содержания циркония в сплавах замедляло скорость формирования МДО-покрытия.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №18-33-00841).

ЛИТЕРАТУРА

1. Савушкина С. В., Агуреев Л.Е., Ашмарин А.А., Иванов Б.С., Эпельфельд А.В., Виноградов А.В.// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2017, № 12, С. 34.