эрозия поверхности многослойных пленок AlN/Si3N4, последовательно облученных тяжелыми и легкими ионами

В.В.Углов1,2), C.В. Злоцкий1), И.A. Солодухин1), 
В.А. Скуратов3), А.Л. Козловский4), М.В. Здоровец4)

1)Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

2)Томский политехнический университет, Томск, Россия

3)Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Московская область, Россия

3)Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

Работа посвящена исследованию процессов блистерообразования в многослойных пленках AlN/Si3N4 последовательно облученных высокоэнергетическими ионами Kr (1,75 МэВ/нуклон) и низкоэнергетическими ионами He (40 кэВ). Многослойные пленки AlN/a-Si3N4 формировались методом реактивного магнетронного распыления при температуре 500°C. Толщина элементарных слоев кристаллических AlN и аморфных Si3N4 варьировалась от 2 до 10 нм. Растрово электронно-микроскопические исследования многослойных пленок AlN/Si3N4, облученных только ионами He, показали, что уменьшение доли кристаллических слоев (отношение толщины кристаллического слоя AlN к сумме толщин кристаллического AlN и аморфных Si3N4 слоев) приводит к росту критической дозы блистерообразования от 31017 (для мононитрида AlN) до 1,11018 см-2 (пленки AlN/а-Si3N4 (2 нм/5 нм)), а также уменьшению поверхностной эрозии многослойных пленок. Обнаружено, что последовательное облучение ионами Kr и He приводит к увеличению степени эрозии поверхности многослойных пленок AlN/а-Si3N4 по сравнению с пленками, облученными только ионами He. Увеличение дозы облучения ионами Kr также приводит к повышению поверхностной эрозии многослойных пленок. В работе рассматриваются механизмы влияния дозы и толщины кристаллического и аморфного слоя на эрозию поверхности многослойных пленок AlN/а-Si3N4.