структурно-фазовые изменения в аморфных сплавах на основе циркония, облученных ионами гелия

В.В.Углов1,2), Б.А. Калин 2), А.Н. Сучков 2), О.Н. Cеврюков2), С.В. Злоцкий1), Н.Н. Черенда1)

1)Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

2)НИЯУ МИФИ, Москва, Россия

Исследовано изменение структурно-фазового состояния в аморфных сплавах на основе циркония, облученных низкоэнергетическими ионами He (энергия 40 кэВ и интервал доз 51016 - 31017 см-2)при комнатной температуре. Аморфные и аморфно-кристаллические сплавы систем Zr-Fe, Zr-Ti-Ni-Cu и Zr-Ti  c содержанием циркония от 35 до 88 ат.% были получены методом сверхбыстрой закалки из расплава в виде лент толщиной 30-60 мкм.

Облучение аморфных сплавов ионами He (до доз 31017 см-2) не приводит к перераспределению элементов в сплавах, а также к их кристаллизации. В то время в аморфно-кристаллических образцах выявлено увеличение доли аморфной фазы после облучения ионами He 
(31017 см-2).

Пост радиационный (31017 см-2) отжиг аморфных сплавов приводит к уменьшению на 100-200С температуры кристаллизации сплавов по сравнению с необлученными образцами. Обнаружено увеличение температуры кристаллизации облученного аморфного сплава Zr-Ti-Ni-Cu на 100С по сравнению со сплавом Zr-Fe.

Обсуждается влияние дозы облучения ионами He, а также компонент аморфного сплава на основе циркония на процессы кристаллизации аморфных сплавов на основе Zr.