Исследование Диффузии водорода в карбиде вольфрама методом ядерного обратного рассеяния

А. И. Каменских1), Н.В. Ткаченко1), В.К. Ковальков2)

1НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

2НИИ механики МГУ, Москва, Россия

Водород, растворяясь в металлах в ходе плавки,
разливки, при электрохимических, ядерных и иных
процессах, является одной из причин появления
дефектов, трещин, ухудшения пластических
свойств металлов (водородная хрупкость), приводящих к разрушению изделий[1].

В работе исследовались образцы WC после обработки потоком электронов с энергией 1 МэВ и флюенсом 1,25*1011 эл/см2. Было установлено, что обработка поверхности образцов приводит к повышению микротвердости изделий, однако через несколько месяцев происходит деградация физических свойств материала. Также было показано, что в случае последующей термообработки деградации не происходит.

Для определения влияния обработки потоком электронов на элементный состав образцов был использован метод ядерного обратного рассеяния протонов с энергией 7.5 МэВ [2]. Исследования показали, что обработка пучком электронов приводит к появлению гидридного слоя толщиной до 30 мкм и содержанием H до 40 ат.%, но за месяц толщина модифицированного слоя уменьшается до 5 мкм. Анализ образцов до и после термообработки показал диффузию водорода вглубь материала вследствие термического воздействия. После термообработки произошло образование  водородосодержащего слоя толщиной 4 мкм и содержанием H до 40 ат.% на 41 мкм от поверхности образца.

1. М. Крёнинг, Х. Баумбах, И.П. Чернов, Ю.И. Тюрин // Известия Томского политехнического института,  2003, т. 306, №1, с.11-21

2. Востриков В.Г., Каменских А.И., Ткаченко Н.В. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2020, № 1, с. 28-35