ИЗУЧЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОПЛЕНОК MoO3/Mo (111) СОЗДАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ

Д.А. Ташмухамедова, Г.Х. Аллаярова, Ш.Б. Бахтияров,     Э. Раббимов, Б. Донаев, Б.Е. Умирзаков

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан

Нами изучены эмиссионные и оптические свойства нанопленок MoO3/Mo (111) разной толщины полученные термическим окислением и ионной имплантацией. Такие как максимальное значение коэффициента ВЭЭ m, энергия первичных электронов Ерm соответствующая значению m, коэффициент отражения света R и глубина зоны выхода истинно-вторичных электронов (ИВЭ) х/ для системы MoO3/Мо. Показано, что коэффициент отражения света с увеличением толщины пленки уменьшается, что связано с влиянием подложки: RMo > RMoO3. Значение m и Ерm при d ≤ 300 Å с ростом d существенно увеличивается. Это обусловлено тем, что во-первых эмиссионная эффективность слоев MoO3 больше, чем эмиссионная эффективность слоев Мо, во-вторых с ростом d увеличивается глубины выхода ИВЭ х/. Начиная с d  300 Å значения m и Ерm заметно не меняется. При этом глубина выхода ИВЭ достигает своего максимального значения, которая называется глубиной зона выхода ИВЭ х/. Значения х/ = 250 Å удовлетворительно согласуются с расчетными данными определяемыми по формуле /1/:

х/см =5.2·10-6А (Zэфек) ρ∙Zэфек∙Epm1.4

– плотность MoO3, в г/см3, А – атомная масса, Zэфек – эффективное значение порядкового номера.

ЛИТЕРАТУРА

- Бронштейн И.М., Фрайман Б.С. Вторичная электронная эмиссия. М.: Наука. 1969. 305с.