ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЕВ SiO2, ЛЕГИРОВАННЫХ Zn, КАК АКТИВНОЙ СРЕДЫ МЕМРИСТОРОВ

В.В. Привезенцев1, 2), А.П. Сергеев1, А.А. Фирсов1,

В.С. Куликаускас3), В.В. Затекин3, Д.А. Киселев4), А.Н. Терещенко5

1) ФНЦ “НИИСИ РАН”, Москва, Россия

2) ФТИАН РАН, Moсква, Россия

3) НИИЯФ МГУ, Moсква, Россия

4) НИТУ «МИСиС», Москва, Россия

5) ИФТТ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Представлены результаты исследования пленок SiO2, легированных Zn и отожженных в окислительной среде, в качестве активной среды мемристоров.

На кварцевые подложки толщиной 1мм методом электронно-лучевого испарения были последовательно нанесены слои SiO2 толщиной 40нм, слой Zn толщиной 30нм, и, наконец, слой SiO2 толщиной 60нм. Эти структуры были окислены на воздухе в течение 30мин в диапазоне температур 300-500оС с шагом 50оС.

Для исследования опытных образцов использовались оптическое пропускание (ОП), комбинационное (рамановское) рассеяния (КР) света и фотолюминесценции (ФЛ). Для визуализации поверхности применялась атомно-силовая микроскопия (АСМ). Для исследования профилей Zn в процессе отжигов применялось резерфордовское обратное рассеяния (РОР). Также были изучены вольтамперные характеристики (ВАХ) полученных структур с разной системой электродов.

Установлено, что по мере отжигов образец просветляется, поскольку наблюдается переход от Zn к прозрачным фазам его оксида ZnO и силицида Zn2SiO4. Обнаружено, что после напыления поверхность образцов гладкая и становится развитой после отжига при 350оС, когда на ней визуализируются НЧ c размером около 10нм. При этом на спектре ФЛ образуется пик при λ=370нм, из-за образования фазы ZnO. Этот пик пропадает после отжига при 500оС, а образуется пик при λ=425нм из-за формирования фазы Zn2SiO4. После отжига при 350оС ВАХ полученных структур имеют характерный для мемристоров гистерезис.