ФОРМИРОВАНИЕ В МАТРИЦЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ ОКСИДА ЦИНКА

М.А. Моховиков1), Ф.Ф. Комаров1), О.В. Мильчанин1), И.Н. Пархоменко2) Л.А. Власукова2), В.А. Скуратов3), 
A. Janse van Vuuren4), Д.С. Королев5), E. Wendler6)

1) НИУ «Институт прикладных физических проблем 
им. А.Н. Севченко» БГУ, Минск, Беларусь

2) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

3) Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

4) Centre for High Resolution Transmission Electron Microscopy, Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, South Africa

5)Нижегородский государственный университет 
         им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия,

6)Friedrich-Schiller University Jena, Jena, Germany

В работе проведены структурные и оптические исследования слоев диоксида кремния после высокодозной имплантации ионов цинка и термообработки. Для части образцов проводилась дополнительная имплантация кислорода. Установлено, что в случае имплантации только ионами Zn формируется кристаллическая фаза Zn2SiO4 (R-3), при двойной имплантации обнаружена фаза кубического ZnO (F-43m) (см. Рис.1). В образцах с нанопреципитатами ZnO регистрируется интенсивная полоса фотолюминесценции в видимой (синей) области спектра.

Рис.1 Микрофотография в режиме «plan-view» нанокомпозитов SiO2/Si:<Zn> (а) и SiO2/Si:<Zn+O> (б) после отжига 750°С, 2 ч