ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК NiSi2/Si

А.К.Ташатов, Н.М.Мустафоева

Каршинский Государственный университет, г. Карши, Узбекистан. e-mail: atashatov@mail.ru

В настоящей работе впервые исследованы основные  физические свойства наноразмерных структур NiSi2,  созданных на поверхности Si методом низкоэнергетической ионной имплантации.

Исследования проводились и для пленок NiSi2/Si, полученных имплантацией ионов Ni с E0=3 и 5 keV. При этом после прогрева формировались пленки NiSi2 с толщиной 4.5-5.0 и 6.0-6.5 nm соответственно. В таблице приведены некоторые физические параметры Si и пленки NiSi2/Si с толщиной d = 3.0 и 6.0 nm, где φ и Ф - термо и фотоэлектронная работу выхода, Eg- ширина запрещенной зоны, χ-сродство к электрону, σm -максимальное значение коэффициента ВЭЭ,  γ-квантовый выход фотоэлектронов, ρ - удельное сопротивление. Для сравнения там же приведены параметры для толстой пленки NiSi2 с толщиной 50.0 nm, полученной методом твердофазной эпитаксии. Из таблицы видно, что ширина запрещенной зоны NiSi2 с d = 3.0 nm составляет 0.6 eV и обладает свойствами, близкими к металлам (ρ=80 μΩ·ϲm). При этом значение σm и γ увеличивается до 1.5 и 2 раза. По-видимому, эмиссионная эффективность слоев NiSi2 немного больше, чем эффективности слоев Si, что может быть связано с заметным отличием атомной плотности NiSi2 (~ 4.5g/cm3) от плотности Si (2.42g/cm3). Электронные и оптические свойства пленок NiSi2 с d = 6.0 nm существенно не отличались от таковых для толстой пленки.

Зонно-энергетические, эмиссионные и оптические параметры Si(111) и пленок NiSi2/Si(111)

| Образец | d,nm | ϕ, eV | Ф,eV | Eg,eV | χ,eV | σm | Y | ρ,μΩ·ϲm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si(111) | 0 | 4.7 | 5.1 | 1.1 | 4 | 1.1 | 2*10-4 | 5*106 |
| NiSi2/Si(111) | 3.0 | 4.3 | 4 | 0.6 | 3.4 | 1.5 | 4*10-4 | 80 |
|  | 6.0 | - | 4 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | 4*10-4 | 60 |
|  | 50.0 | 4.2 | 4 | 0.5 | 3.5 | 1.6 | - | 55 |