ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕОБЛУЧЕННОГО И ОБЛУЧЕННОГО ЭЛЕКТРОНАМИ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

А. И. Купчишин1,2, М. Н. Ниязов1

1Казахский национальный педагогический университет им. Абая, Алматы, Казахстан

2Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

На облученной пленке на АСМ-изображении обнаружены контрастные упорядоченные структуры, связанные с протеканием  радиационно-химических процессов, которые привели к увеличению кристалличности. Как показывают экспериментальные данные, происходит увеличение плотности упаковок структурных элементов, что приводит к изменению свойств материала. Анализ  приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что электронное облучение нарушает совершенство кристаллических областей ПТФЭ, затрудняя развитие гомогенного скольжения в них. Кроме того для  пластичного фторопласта характерен сильно выраженный неупругий компонент деформации, который препятствует развитию ползучести и приводит к заметному изменению модуля упругости. Ухудшение прочностных свойств вызвано тем, что в процессе радиационной деструкции фрагменты молекул полимера подстраиваются друг к другу  и образуют кристаллиты, которые  увеличивают степень кристалличности. Рост кристалличности усиливает формирования шейки. В процессе дальнейшего растяжения материал утончается вплоть до разрыва образца, в результате этого прочность при разрыве становится намного ниже, чем у исходного материала.

Пленки политетрафторэтилена, облученные электронами дозами 1, 3, 5, 7, 10 кГр значительно теряют пластичность и начинают рваться при меньшей деформации, чем до облучения. Причем наблюдается существенное уменьшение деформации по сравнению с необлученным материалом. При этом прочность не потерпевает значительных изменений.