ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТОК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТЫ 2 ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ GdBCO (123)

И.М. Минаев1), А.В. Троицкий1), А.В. Пономарев1), Л.Д. Исхакова1), И.В. Анищенко2), С.В. Покровский2), И.А. Руднев2), Г.Н. Михайлова1)

1)Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва, Россия

2)Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

В настоящее время технологии производства и физические параметры сверхпроводящих проводов (ВТСП-2) достигли такого уровня, что начались инженерные разработки уникальных устройств для использования в космической, аэрокосмической областях и в ядерной физике. В условиях эксплуатации ВТСП могут подвергаться экстремальному воздействию различных внешних факторов, таких как ионизирующие излучения, ударные волны, высокие температуры. Поэтому в лабораториях моделируются экстремальные воздействия, позволяющие получить представление о ресурсе работы ВТСП-2 в таких условиях.

Образцы композитных ВТСП лент 2 поколения на основе соединения GdBCO (123) облучались в импульсном ускорителе электронов (установка Терек-2, ИОФ РАН) через танталовую мишень с целью определения характеристик ВТСП в результате взаимодействия сверхпроводника с релятивистским электронным пучком. Проведен расчет тепловых режимов в композитном сверхпроводнике в условиях облучения. Морфология поверхности ленты и элементный и фазовый состав исследовался с помощью РЭМ. Сканирующая холловская магнитометрия использовалась для характеризации ВТСП образцов после воздействия электронного облучения. Обсуждается роль температурных эффектов и ударных волн при данном облучении.