ИМПЛАНТАЦИЯ Fe-57 В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Мо и Ta. ЭФФЕКТ МЕССБАУЭРА И EXAFS

В.А. Андрианов1), К.А. Бедельбекова2), А.Л. Ерзинкян1), А.Л. Трегуб3)
1) НИИЯФ МГУ, Москва, Россия
2) Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан
3) НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Имплантация частиц в различные матрицы с использованием ускорителей является традиционным методом создания радиационных повреждений с целью их дальнейшего исследования. Как известно, при имплантации происходит не только множественное образование пар Френкеля, но благодаря радиационному отжигу, возможно образование новых фаз и различных кластерных образований. Важное значение имеет определение локализации имплантированных атомов в кристаллической решетке. Эта информация может быть получена с привлечением локальных методов, таких как эффект Мессбауэра и EXAFS.
В настоящей работе была изучена имплантация ионов 57Fe в металлический Мо и Та. Облучение проводилось ионами 57Fe с энергией 1 МэВ; флюенс ионного потока составил 5Ч1016 ион/см2. Согласно расчетам STRIM, ионы Fe были локализованы в поверхностном слое толщиной 600 нм и имели концентрацию не превышающую 2.5 ат.%.
Мессбауэровские исследования показали, атомы Fe локализуются в двух основных позициях, обозначенных как «синглетная» и «дублетная», при этом «синглетная» является доминирующей. В Мо «синглетная» позиция Fe соответствует замещению атомов Мо в кристаллической решетке.
Спектры EXAFS дают информацию о локальном окружении атомов Fe в ближайших коордиционных сферах. В докладе будет представлен сравнительный анализ данных мессбауэровской спектроскопии и EXAFS с целью определения локализации атомов Fe и получения данных о радиационных повреждениях.