МОДИФИЦИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ СЛОЕВ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ И ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ

Е.А. Питиримова1), Ю.А. Данилов1), Ю.А. Дудин1), В.П. Лесников1), А.Е. Парафин2), А.М. Андреев1)

1) Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия

2) Институт физики микроструктур РАН,

г. Нижний Новгород, Россия

Для формирования углеродных слоев использован метод импульсного лазерного нанесения в вакууме. Мишенью служила пластина пирографита, а источником излучения был АИГ:Nd лазер LQ 529, работающий на длине волны 532 нм с длительностью импульса 10 нс, энергией в импульсе 250 мДж (излучение фокусировалось на мишени в пятно площадью ~ 1.5 мм2). Подложками были пластины GaAs(001) и структуры SiO2/Si. Скорость нанесения слоев составляла 0.19 нм/с при температуре Tg = 500°С, а толщина варьировалась в диапазоне 2 – 20 нм. Углеродные слои имели p-тип проводимости.

Структуры с C-слоями толщиной 8 нм на подложках GaAs подвергались облучению ионами S+ с энергией 40 кэВ и дозой (D) от 1014 до 3×1016 см-2. Согласно электронографическим исследованиям «на отражение» (электронограф ЭМР-102 при ускоряющем напряжении 50 кВ) структура исходных слоев представляет собой мелкозернистый поликристалл, а после имплантации ионов наблюдается аморфная фаза. Поверхностное сопротивление (RS) монотонно возрастало с дозой ионов от 104 Ом/кв. (исходное значение) до 5×105 Ом/кв. при максимальной D.

Отжиг эксимерным KrF лазером (длина волны 248 нм и длительность импульса 30 нс) вызывает кристаллизацию C-слоев при энергии импульса выше 200 мДж/см2. Изменение RS с энергией импульса различно для однотипных С-слоев, нанесенных на GaAs и подложки SiO2/Si.

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-29-19137_мк.