ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИСТЕМУ МЕТАЛЛ-ВОДОРОД

И.П. Чернов1), Л.А. Святкин1), В.М. Силкин1,2),

Ю.И. Тюрин1)

1) Томский политехнический университет, г. Томск, Россия.

2) Donostia International Physics Center and University of the Basque Country, San Sebastián, Spain

В докладе обсуждается результаты комплексного исследования воздействия ускоренных электронов, х-лучей, на системы металл-водород (М-Н). В качестве металлов для исследований были выбраны палладий, никель, цирконий и титан, широко использующиеся в водородной энергетике и атомной технике. Изделия из этих металлов и сплавов на их основе испытывают водородное охрупчивание и подвергаются воздействию ионизирующего излучения. Экспериментальные результаты свидетельствуют, что изотопы водорода, занимая регулярные положения в металле, образует собственную водородную подсистему. Энергия, вносимая в процессе радиационного воздействия, аккумулируется водородной подсистемой, в результате чего атомы водорода приобретают энергию значительно большую по сравнению с атомами матрицы /1/. Об уникальных аккумулирующих свойствах водорода в металлах свидетельствуют выход водорода из металлов при температуре значительно ниже, чем при тепловым нагреве и выход водорода из всего образца при локальном воздействии излучением. Теоретически исследована реакция электронной и атомной подсистемы на воздействие излучением. В системе М-Н возбуждаются коллективные состояния электронов (плазмоны), и, как следствие, наводятся электрические поля, преимущественно локализованные в окрестности водорода. Также показано, что локальное смещение атома водорода из своего междоузлия вызывает лавинообразное возбуждение атомов водорода как в соседних, так и в отдаленных междоузлиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yu.I. Tyurin, V.S. Sypchenko, N.N. Nikitenkov, Hongru Zhang, I.P. Chernov // International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 44, p. 20223–20238.