ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ КЕРАМИК ZrO2 К ОБЛУЧЕНИЮ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ

М. Алин1), А.Л. Козловский1,2)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

1) Институт ядерной физики Мэ РК, Алматы, Казахстан

*) e-mail: artem88sddt@mail.ru

На сегодняшний день, особый интерес вызывают керамики ZrO2, которые обладают более высокими показателями механических и прочностных характеристик, отличными оптическими свойствами и устойчивостью к различным внешним воздействиям, включая радиационные повреждения. Благодаря этим свойствам керамики ZrO2 являются одним их перспективных материалов для инертных матриц ядерного топлива, хранения радиоактивных отходов, а также конструкционных материалов.

Работа посвящена исследованию влияния облучения тяжелыми ионами Kr15+ и Xe23+ с энергиями 147 и 220 МэВ, соответственно, на изменение оптических, структурных и прочностных свойств керамик ZrO2. Выбор тяжелых ионов Kr15+ и Xe23+ обусловлен возможностью моделирования воздействия осколков деления ядер в атомном реакторе, а выбор доз облучения 1×1013 - 1×1014 ион/см2 обусловлен возможностью моделирования эффектов перекрывания дефектных областей, возникающих вдоль траектории движения ионов в материале. С применением метода рентгеновской дифракции установлено, что в случае облучения тяжелыми ионами, увеличение дозы облучения приводит к фазовым превращениям тетрагонального типа кристаллической решетки в кубическую. При этом для образцов облученных ионами Xe23+ при дозе облучения 1×1014 ион/см2 наблюдается практически полное фазовое превращение.