Структурно-фазовое состояние

высокоэнтропийного сплава NiCoFeCrMn, облученного ионами Гелия и криптона

В.В. Углов1,*), К. Дзин2, С.В. Злоцкий1,

И.В. Сафронов1, Н.А. Степанюк1, Д.В. Есипенко1

1) Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

2) Пекинский технологический институт, Пекин, Китай

*Uglov@bsu.by

Высокоэтропийные сплавы NiCoFeCrMn были синтезированы с использованием металлов высокой чистоты (> 99,9%) путем дуговой плавки и капельного литья в медные формы и последующей гомогенизацией при 1200°C в течение 24 часов. В качестве эталонного образца также был синтезирован никель.

Анализ фазового состава необлученных образцов показал, что сплавы представляют собой однофазные твердые растворы с гранецентрированной кубической решеткой. Полученные сплавы крупнозернистые (100-
300 мкм).

Обнаружено, что облучение низкоэнергетическими ионами гелия (максимальная концентрация имплантированного гелия – 40-43 ат.%, флюенс 5·1017 см-2) или высокоэнергетическими ионами криптона (энергия 145 МэВ, флюенс 1·1014 см-2) не приводит к радиационной эрозии поверхности и изменению фазового состава высокоэнтропийных сплавов. При этом в никеле уже при максимальной концентрации имплантированного гелия 23,9 ат.% (флюенс 3·1017 см-2) образуются блистеры диаметром 5-7 мкм. Проведенные исследования по облучению высокоэнтропийных сплавов, содержащих имплантированный гелий с максимальной концентрацией 40-43 ат.%, высокоэнергетическими ионами криптона показали высокую стойкость поверхности сплавов к радиационной эрозии, а также стабильность многокомпонентного твердого раствора.