ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КАРБИДЕ КРЕМНИЯ

В.В.Козловский1*), А.Э.Васильев1), А.А.Лебедев2), М.Е.Левинштейн2), К.С.Давыдовская2)

1) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251, Санкт-Петербург, Россия

2) Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, 194021, Санкт-Петербург, Россия

*)e-mail: kozlovski@physics.spbstu.ru

В карбиде кремния вследствие низкой подвижности первичных радиационных дефектов реализуется относительно редкая ситуация, когда последствия облучения при комнатной температуре определяются собственными дефектами решетки. При этом вклад вторичных процессов в дефектообразование практически не ощущается. Усиление роли вторичных процессов в принципе может быть достигнуто изменением температуры облучения. Нами выполнено исследование влияния температуры облучения электронами на энергетические спектры радиационных дефектов в карбиде кремния политипа 4Н n-типа проводимости. Спектры радиационных дефектов измерялись методом емкостной спектроскопии. Пример такого спектра приведен на рис.1.

Рис.1. Спектр радиационных дефектов в n-4H-SiC до и после облучения электронами при температуре 20  и 2000С.

Анализ, сделанный на основе большого количества измеренных спектров, позволяет предположить, что при повышении температуры облучения происходит не просто изменение количества вводимых дефектов, а кардинально изменяется их спектр.