ФОРМИРОВАНИЕ НАНОПЛЕНОК CoSi2 НА ПОВЕРХНОСТИ Si ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ ОСАЖДЕНИИ

А.К. Ташатов1), Н.М. Мустафоева1*), Б.Е. Умирзаков2)

1) КарГУ, Карши, Узбекистан

2) ТашГТУ, Ташкент, Узбекистан

*) e-mail: atashatov@mail.ru

В данной работе мы попытались методом твердофазной эпитаксии получить наноразмерные пленки CoSi2/Si(111) с использованием метода предварительной бомбардировки Si ионами Ar+ и изучить зависимость параметров энергетических зон от размеров нанофаз CoSi2.

Рис. Зависимости I (hv) для пленки CoSi2/Si(111) с толщиной Ɵ (монослой): 1- Ɵ=0 (чистый Si); 2- Ɵ=6; 3- Ɵ=10

На рис.3 приведены зависимости I(hν) для Si покрытого пленкой CoSi2 с толщиной 3 и 10 (кривая 2 и 3) монослой, измеренные после прогрева при Т ≈ 900 K в течение 40 мин. Из кривой 2 видно, что в случае нанофаз CoSi2 с Ɵ ≈ 3 монослой степень покрытия поверхности составляет 0.5 - 0.6, d ≈ 25-30 нм  а значение Eg 0.8 эВ. В случае ƟCoSi2 ≈ 10 монослой, значение I практически уменьшается до нуля в интервале hν = 0,45 - 0,65 эВ. Можно полагать, что при этом поверхность Si полностью покрывается сплошным, однородным эпитаксиальным слоем CoSi2 с толщиной 20-25 монослой и Eg этого слоя составляет 0,6 эВ, что характерно для толстых эпитаксиальных слоев CoSi2.

Показано, что квантоворазмерные эффекты в случае нанофаз CoSi2 проявляются при d ≤  25-30 нм.