РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ ПОЛЫХ ЧАСТИЦ SiO2/ZnO ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПРОТОНАМИ

А.Н. Дудин1,*), В.В. Нещименко1), Ли Чундун2)

1) Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия

2) Харбинский политехнический университет, Харбин, Китай

*) e-mail: andrew.n.dudin@gmail.com

Представлены результаты исследования оптических свойств и радиационной стойкости к воздейсвтию протонов порошков-пигментов на основе двухслойных сферических частиц с внутренним слоем из диоксида кремния и внешним из оксида цинка микронных размеров.

Полученные спектры диффузного отражения (ρλ) позволили установить, что исследуемые пигменты на основе двухслойных полых частиц SiO2/ZnO имеют высокие значения коэффициента отражения во всем спектральном диапазоне по сравнению с порошками на основе объемных частиц ZnO. Радиационную стойкость исследуемых полых частиц оценивали по разностным спектрам диффузного отражения (ΔρЕ). Анализировали значения интегрального коэффициента поглощения солнечного поглощения αs.

Из полученных спектров ΔρЕ следует, что при воздействии протонами с энергией 100 кэВ флюенсом 5×1015 см-2 интенсивность полос наведенного поглощения в полых частицах SiO2/ZnO меньше, чем в объемных частицах ZnO, а расчет изменений значений αs показал увеличение радиационной стойкости порошков SiO2/ZnO по сравнению с порошками ZnO на 20 %. Эффект увеличения радиационной стойкости полых частиц может быть обусловлен: высокой удельной поверхностью полых частиц, которая является стоком радиационных дефектов; присутствием фаз SiO2, ZnSiO3 и Zn2SiO4, которые обуславливают образование центров поглощения в УФ области спектра, снижая их концентрацию в видимой области спектра.