АНАЛИЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ ZR/NB ПОСЛЕ ПРОТОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

А.Д. Ломыгин1), Р.С. Лаптев1), А.Г. Кобец2), K.Siemek2)

1)Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

2)Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

Многослойные функционально-градиентные покрытия с различными кристаллическими структурами рассматриваются как потенциальные материалы с высокой стойкостью по отношению к радиационным дефектам, поскольку на интерфейсах происходит рекомбинация дефектов вакансионного типа и межузельных атомов. В процессе исследования проводилось протонное облучение наноразмерных металлических слоев Zr/Nb с различной толщиной индивидуальных слоев с дозой 3,4·1015 ион/см2 [1, 2]. После протонного облучения НМС Zr/Nb не приводит к росту S параметра, что свидетельствовало бы об образовании дефектов. Изменение параметров формы ДУАЛ находятся в пределах экспериментальной погрешности до и после облучения.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-10343).

ЛИТЕРАТУРА

- Laptev R., Lomygin A., Krotkevich D., Syrtanov M., Kashkarov E., Bordulev Y., Seimek K., Kobets A. Effect of Proton Irradiation on the Defect Evolution of Zr/Nb Nanoscale Multilayers //Metals. – 2020. – Vol. 10. – №. 4. – Article number: 535 – P. 1–12.

- Laptev R., Svyatkin L., Krotkevich D., Stepanova E., Pushilina N., Lomygin A., Ognev S., Seimek K., Uglov V. First-Principles Calculations and Experimental Study of H+-Irradiated Zr/Nb Nanoscale Multilayer System //Metals. – 2021. – Vol. 11. – №. 4. – Article number: 627 – P. 1–17.