ИЗУЧЕНИЕ  МОРФОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НАНОПЛЕНОК NiSi2  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИБОРАХ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Н.М. Мустафоева*), А.К. Ташатов, М.Н.Аликулов

КарГУ, г.Карши, Узбекистан,КарМИИ, г.Карши,Узбекистан

*)e-mail: mustafoyevan@gmail.com

Данная работа посвящена изучению состава, морфологии и электронной структуры нанопленок NiSi2, полученных на поверхности Si(111) с использованием метода твердофазного осаждения [1].

Рис. Зависимость интенсивности I проходящего света от энергии фотонов для Si с нанопленкой NiSi2 толщиной h, Å: 1 – 5; 2 – 200.

На рис. приведены зависимости интенсивности проходящего света I от энергии фотонов h для Si с нанопленкой NiSi2 толщиной h = 50 Å и h = 200 Å. В первом случае резкое уменьшение интенсивности проходящего света наблюдается при двух значениях h = 0.5 и 1.0 эВ, которые связаны с поглощением света соответственно на участках, покрытых наноостровками NiSi2, и на участках, не покрытых NiSi2. Экстраполяция этих кривых к оси h показывает, что для NiSi2 значение Eg ~0.6 эВ, а для Si ~1.1 эВ. В случае сплошной пленки NiSi2 значение I резко уменьшается до нуля в интервале h = 0.5–0.6 эВ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tashatov A.K., Mustafoeva N.M.. //X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques,  Vol.14, No 1, pp. 81-84 (2020)