СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВА Pd-Ba, АКТИВИРОВАННОГО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРОГРЕВОМ И ЛАЗЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ

М.Т. Нормуродов, А.К. Ташатов*), Д.Б.Хакимова, С.Н.Эшбобоев

КарГУ, г.Карши, Узбекистан. *)e-mail: atashatov@mail.ru

Данная работа посвящена сравнительному анализу эмиссионных свойства сплавов  Pd-Ba (Ba-1,5ат.%), активированных температурным прогревом и лазерной обработкой.

Рис. Зависимости значении σm, eφ от температуры прогрева и плотности энергии лазерного облучения для  сплава  Pd-Ba:1,3- σm, 2- eφ

На рис. представлена динамика изменения максимального значения коэффициента ВЭЭ σm и значении работы выхода eφ сплава Pd-Ba при активировке температурным прогревом и лазерным облучением.

Сравнительный анализ показал, что в условиях высокого вакуума лазерная активировка приводит к значительно большому увеличении  σm, чем в случае температурной  активировки. Это объясняется интенсивным удалением примесных атомов  О, С,  S под действием лазерных лучей. Определены оптимальные режимы лазерной активировки. Показано что, активированные сплавы  Pd-Ba выдерживают значительные температурные нагрузки (Т≈ 700 К) в течение 450-500 часов. Дальнейшее увеличение времени прогрева приводит к появлению дефектных участков, обогащенных атомами О, С, и  S.