ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ ПРИ

ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ И ФОСФОРА

О.Г. Бобрович

Белорусский государственный технологический 
университет, Минск, Беларусь

e-mail: olegbobrovich@yandex.ru

В настоящей работе методом резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия в сочетании с каналированием (РОРКИ) исследовано дефектообразование в кристаллах (111) GaAs, имплантированных ионами алюминия энергией 60 кэВ и дозами 4,01013 Al+/см2 – 8,11015 Al+/см2 при комнатной температуре и фосфора с энергией 60 кэВ до дозы 4,01014 Р+/см2 после термического отжига в интервале температур 150  450 С.

Установлено, что при увеличении дозы до 4,11015 Al+/см2 наступает аморфизация приповерхностного слоя кристалла, а при дальнейшем увеличении дозы до 8,11015 Al+/см2 происходит уширение толщины аморфного слоя. Имплантация при комнатной температуре ионов алюминия до доз 1,41015 Al+/см2 не приводит к аморфизации поверхностного слоя.

При термическом отжиге кристаллов GaAs имплантированных ионами фосфора происходит не только снижение концентрации первичных радиационных дефектов, но и их перестройка, что следует из анализа изменения уровня деканалирования за пиком повреждений на спектрах РОРКИ, которое может быть также связано с формированием в арсениде галлия дефектов структуры разного типа. При температуре отжига t = 350С значение слоевой концентрации дефектов снижается в два раз, а при температуре t = 450С  в три раза в сравнении со слоевой концентрацией дефектов исходного не отожженного образца, которая составляла 2,71017 ат/см2.