ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ЭЛЕКТРОННУЮ СТРУКТУРУ ПЛЕНОК CdS ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ИОНАМИ КИСЛОРОДА

Б.Е.Умирзаков1, З.А.Исаханов2, Ж.Ш.Содикжанов2, А.Ш.Усмонкулов

1ТГТУ 100095 Ташкент, Узбекистан

2Институт ионно-плазменных и лазерных технологий 100125 Ташкент, Узбекистан za.isakhanov@gmail.com

Оксид кадмия (CdO) представляет собой малоисследованный материал. В наших исследованиях тонкие пленки CdO и CdS получены на поверхности CdS имплантацией ионов О2+ с последующим отжигом. Получены оже-спектры CdS, имплантированного ионами О2+ с Е0=1кэВ при D=81016 см-2 до и после прогрева при Т≈900 К в течение 30 мин. При этом интенсивности оже-пиков характерные для CdS резко уменьшался, и появлялся пики характерных для Cd+S+O, Cd+O и свободных атомов Cd, O и S. После прогрева появлялся пленка с примерным составом CdO0.7S0.3 c толщиной ~30Ả поликристаллической структурой. На рисунке приведены спектры поглощения (Т) пропускания (К) и отражения (R) света для пленки CdO0.7S0.3/CdS, измеренные спектрофотометром UV-1280. Отметим, что К начиная hv≈2 эВ резко уменьшалась и при hv ≈ 2.5 составляло практически 2-3 %. По-видимому, наличие в пленке CdO0.7S0.3 различных дефектов и образования переходного слоя между CdOS/CdS приводит к некоторому ухудшению прозрачности трехкомпонентной пленки.

Зависимости коэффициентов поглощения Т, пропускания К и отражения R от энергии фотонов для системы СdO0.7S0.3/CdS.

Измерение ρ CdO0.7S0.3 составяла ~10-2 мкОм.см, что более 103 раза меньше, чем чистой пленки CdS. Эти результаты позволяют использовать пленок CdO0.7S0.3 в различных устройствах, в частности солнечных элементах в качестве прозрачных пленок и контактирующих слоев.