О ВЛИЯНИИ МАГНИТОИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Fe(Ni, Cu)(SiB)

М.Н. Шипко1*), Т.П. Каминская2), М.А. Степович3), А.А. Вирюс4), А.И. Тихонов1)

1)Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново, Россия

2)Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3)Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия

4) Институт экспериментальной минералогии им. Академика Д.С. Коржинского РАН, Черноголовка, Россия

*) e-mail: michael-1946@mail.ru

Методы растровой электронной и атомной силовой микроскопии совместно с измерениями магнитных характеристик до и после воздействия импульсами слабого магнитного поля (10…100 кА/м) низкой частоты (10…20 Гц) использованы для изучения особенностей состояния поверхности, определяющих доменную структуру, магнитные свойства и магнитные потери при перемагничивании ленточных аморфных сплавов Fe(Ni, Cu)(SiB).

Установлено, что потери на перемагничивание в большой степени связаны с потерями, обусловленными вихревыми токами, и связаны с шириной доменов. (около 1,5 мкм), которая зависит от режимов магнитоимпульсной обработки незначительно. Полученные результаты исследований могут быть использованы для уточнения методики снятия напряжений, возникающих в процессе изготовления аморфных лент.

Исследования проведены при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-03-00271).