МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ Si, ИМПЛАНТИРОВАННОГО ИОНАМИ O2+

2Б.Е.Умирзаков, 1Г.Х. Аллаярова 1М.Жамуратова

КарГУ, г.Карши, Узбекистан.

2Ташкентский Государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан

*)e-mail: allayarova5030@mail.ru

Результате вторичной ионной масс-спектрометрии (ВМИС) измеренные нами до отжига образца показали, что на поверхности Si, наряду с интенсивными пиками Si, их соединений с кислородом четко выделяются пики тяжелых масс Si2O SiO, SiO2.

Рис. Масс- спектр Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при D = 6·1016 см-2, записанный при бомбардировке ионами Сs+ с Е0 = 6,7 кэВ

После отжига поверхность полностью очищается от атомов водорода и от двухкомпонентных примесей, и на поверхности содержатся только атомы кислорода и углерода общая концентрация которых не превышается 1,5 -2 ат.%. После достижения вакуума -10-7 Па в отсек прибора напускали кислород. На рис. приведен масс-спектр отрицательных ионов для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при дозе облучения D = Dн = 6·1016 см-2. Масс-спектры записывались при бомбардировке образца ионами Сs+ с Е0 = 6,7 кэВ.

Видно, что в спектре содержатся интенсивные пики SiO2, субоксидов Si (SiO и Si2O) и несвязанных атомов Si и О. Наряду этими пиками обнаруживаются малоинтенсивные пики различных примесных атомов, общая концентрация которых не превышает 0,1 ат.%.