ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ОКСИДОВ SIO2 НА ПОВЕРХНОСТИ SI ПРИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВО2+ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТЖИГА

2Б. Е. Умирзаков, 1Г.Х. Аллаярова, 1Н.Ж. Одилова, 1Д.Ж.Нурматова

КарГУ, г.Карши, Узбекистан.

2Ташкентский Государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан

*)e-mail: allayarova5030@mail.ru

В данном работе исследовано получение наноразмерных фаз и слоев Si на различных глубинах пленоки SiO2 бомбардируемой ионами Ar+ и определению их состава, размеров, структуры и ширины запрещенных зон. Для создания наноструктур Si в случае пленок SiO2 и ионы Ar+ направлялись перпендикулярно к поверхности, а в случае монокристаллов SiO2 под углом 3-40относительно нормали, чтобы избежать каналирования ионов.

На рис. приведена зависимость интенсивности I оже-пика О (Е ≈ 506 эВ) от дозы облучения для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 ≈ 1 кэВ. Кривая 1 относится к изменению I на поверхности, а кривая 2 - на глубине ~ 25Ǻ, которая соответствует максимуму распределения атомов кислорода влизи поверхности. Из рис видно, что концентрация кислорода в приповерхностном слое значительно больше, чем на поверхности. При дозе ионного облучения D≥ 5·1016 см-2 оба зависимости выходят на плато.

Рис. Зависимость интенсивности оже – пика О от дозы облучения для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0=1 кэВ: 1- на поверхности; 2- на глубины ~25Å