СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ СЛОЕВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ИОННОМУ ОБЛУЧЕНИЮ

Ю.А. Данилов, Ю.А. Дудин, Р.Н. Крюков,

В.П. Лесников, А.В. Нежданов, Е.А. Питиримова*), А.С.А.С. Ранавира

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

*) e-mail: pitirimova@phys.unn.ru

Углеродные слои толщиной от 4 до 60 нм были выращены методом импульсного лазерного нанесения (ИЛН) в вакууме при 500°С. Для ИЛН применяли лазер на АИГ:Nd (длина волны 532 нм, длительность импульса 10 – 12 нс, энергия в импульсе 250 мДж), сфокусированный на вращающейся мишени – пластине пирографита. В качестве подложек использовали монокристаллический i-GaAs(001) или Si пластины с термически выращенным SiO2. Образцы подвергались облучению ионами N+ (15 кэВ) или S+ (40 кэВ) на ускорителе ИЛУ-3. Исходные С-слои представляют собой нанокристаллический графит (многослойный графен). В межатомных связях преобладает sp2-гибридизированный углерод (более 80 %). По данным электронографии в результате имплантации ионов S+ с дозой уже 1014 см−2 структура С-слоев меняется от характерной для мелкозернистого поликристалла (исходный образец) до аморфной. Для исходного C-слоя в спектре комбинационного рассеяния света хорошо разделяются пики G (линия, характерная для всех графитоподобных материалов с sp2 гибридизацией атомов углерода) при 1603 см−1 и D (линия, связанная с разупорядочением в графеновой плоскости) при 1368 см−1. С увеличением дозы ионов N+ происходит уширение пиков G и D и их слияние при дозе ионов 1015 см−2, что явно связано с разупорядочением структуры С-слоя.

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, проект Н-480-99).