состав и коррозионные свойства слоев, формируемых в процессах ионно-плазменной обработки поверхности сплавов титана

В.В.Поплавский1*), И.Л. Поболь2), И.П. Смягликов2),
О.Г. Бобрович1), А.Н. Дробов2), В.Г. Матыс1) 
1) Беларусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь
2) Физико-технический институт НАН Беларуси, Минск, Беларусь
*) e-mail: vasily.poplav@tut.by

В работе представлены результаты исследований с применением EDX и RBS состава слоев, формируемых на поверхности титановых сплавов в процессах:  
•	ионно-плазменного осаждения нитрида хрома и оксикарбида хрома из катодно-дуговой эрозионной плазмы; 
•	легирования поверхности посредством ионно-ассистируемого осаждения металлов из плазмы вакуумного дугового разряда; 
•	азотирования в плазме тлеющего разряда, возбуждаемого в атмосфере газовой смеси, состоящей из 90% Ar и 10% N2.
Исследована устойчивость сплавов титана с модифицированной в процессах ионно-плазменной обработки поверхностью к электрохимической коррозии в растворе 1M H2SO4 + 2·10–6M HF, моделирующем условия работы токовых коллекторов топливных элементов с полимерным мембранным электролитом Nafion, материал которого представляет собой фторуглеродный полимер, содержащий сульфогруппы; в условиях работы топливного элемента рабочие поверхности токовых коллекторов, контактирующие с мембранно-электродным блоком, подвержены электрохимической коррозии вследствие достаточно высокой агрессивности среды, содержащей анионы SO4– и F–.