ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КВАРЦЕ, ИМПЛАНТИРОВАННОМ ЦИНКОМ

В.В. Привезенцев1), В.С. Куликаускас2), В.В. Затекин2),     Е.П. Кириленко3), А.Н. Терещенко 4)

1) ФНЦ НИИСИ РАН, Москва, Россия

2) НИИЯФ, МГУ, Moсква, Россия

3) ИНМЭ РАН, Москва, Россия

4) ИФТТ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Представлены результаты исследования кристаллического кварца, имплантированного цинком и отожженного в окислительной атмосфере.

Кристаллические кварцевые подложки толщиной 0.25мкм были имплантированы ионами 64Zn+ с дозой 8×1016/см2 и энергией 40кэВ. Подложки отжигались на воздухе в течение 1часа в диапазоне температур 400-800оС с шагом 100оС.

Профили имплантированного цинка были исследованы методом резерфордовского обратного рассеяния ионов He+ с энергией 2МэВ. Химическое состояние цинка и его картирование при послойном анализе проводились методом Оже электронной спектроскопии. Образцы также исследовались с помощью фотолюминесценции (ФЛ) в видимой области спектра.

После имплантации максимум концентрации цинка  находится на глубине 30нм. При отжигах концентрационные профили имплантированного Zn имеют тенденцию перемещаться к поверхности образца. После имплантации в приповерхностном слое кварца образуются нанокластеры металлического Zn с размером около 10нм. После отжига при 700оС образуются нанокластеры ZnO с размером 20-50нм. После имплантации наблюдается значительный пик ФЛ на длине волны 430нм, вызванный дефектами в кварце вакансионного типа. По мере отжигов происходит постепенное уменьшение количества этих дефектов, а после отжига при 700оС появляется мощный пик ФЛ на длине волны 380нм, вызванный образованием фазы оксида цинка ZnO.