МОДИФИЦИРОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМОЙ СЛОИСТЫХ  СТРУКТУР БИОМАТЕРИАЛОВ

Н.В. Илясова1, О.В. Кондракова1, А.. Кудюкин2, Е.Н. Моос2

1 Рязанский государственный университет имени академика И.П. Павлова, Рязань, Россия

2 Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, Россия

Проблемы физического материаловедения биотканей и биоматериалов приобретают ключевую роль в современной медицинской отрасли и традиционно включены в программы всех конференций инновационного развития.

Современные разработки устойчивых к разрыву многослойных структур на основе костных тканей, связующей их с металлическими и керамическими и слоями на полимерной основе малоизученны; в особенности отсутствуют данные о поверхности в них разрыва и критических величинах разрушающего напряжений. В работе получены  ранее не публиковавшиеся результаты наших исследований фактора плазменного воздействия на указанные характеристики на примере модельных образцов, которые на данном этапе иллюстрируются для брекет-систем.

Участки поверхностей разрыва изучались методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), а величина разрывных усилий устанавливалась по стандартной методике. Средняя квадратическая шероховатость поверхности разрыва для металлических брекет-систем составила 118,1 нм, а керамических - 64 нм. Установлено, что после однократного воздействия водородной плазмы средняя квадратическая шероховатость исходного основания металлических брекетов увеличилась до значения 184,4 нм, в то время как после двукратное воздействие вело к ее уменьшению. Впервые полученные результаты могут оказаться полезными в практической медицине в условиях импортозамещения зарубежных технологий, в частности, при реставрации костного скелета.