## Slide 1
1)ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия
2) СПбПУ Петра Великого, С.-Петербург, Россия
3)ИПТМ РАН, Черноголовка, Россия
эл. почта: pve@icp.ac.ru
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР ИЗ ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ПУЧКА C60
В.Е. Пуха1), А.А. Бельмесов1), П.А. Карасев2), Е.Д. Федоренко2), И.И. Ходос3)
ВВЕДЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА
Исследованы закономерности формирования углеродных покрытий на поверхности Ti и Si при последовательном осаждении из пучка ускоренных ионов и молекул С60 с содержанием молекулярной фракции 0 и 90%. В работах /1, 2/ показано, что в первом случае формируются алмазоподобные (АП) структуры, а во втором полимер на основе C60 с уникальным свойством «самозалечивание» повреждений. Один из важных факторов который может уменьшить трение и износ является дозированная подача в трибоконтакт свободных молекул фуллерена. Для решения этой задачи предлагается формирование многослойных покрытий с чередующимися слоями типа полимер-нанокомпозит, либо полимер-АП с деполимеризацией непосредственно в трибоконтакте. В работе определены необходимые условия для формирования подобных структур.
1. O. V. Penkov, V.E. Pukha, E. N. Zubarev, S. S. Yoo, D. E. Kim, //Tribology International. 2013, 60, 127.
2. O. V. Penkov, V.E. Pukha, A.Y. Devizenko, H.J. Kim, D.E. Kim //Nano letters. 2014, 14, 2536.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-58-51016.
Структура покрытий
МЕТОДИКА
Исходный материал для осаждения 99,5%-чистоты порошок фуллерена C60. Покрытия были нанесены на подложки (ВТ1-0 и Si) при комнатной температуре. Ионный пучок C60 генерировался ионным источником с седловидным электрическим полем (ускоряющее напряжение 6 кВ). Для выделения пучка с энергией 5 кэВ использовали масс-спектрометр. Молекулярный пучок C60 формировался эффузионной ячейкой. Контроль скорости осаждения молекул – кварцевые микровесы. Осаждение покрытий производилось в оригинальной вакуумной установке с гетероионной безмаслянной откачкой и базовым давлением 5*10-6 Па
ВЫВОДЫ
На спектрах комбинационного рассеяния при уменьшении толщины слоя полимера менее 10 нм не обнаружено пиков от молекулярного фуллерена. При облучении 10 нм пленки молекулярного C60 ионами фуллерена с энергией 5 кэВ происходит разрушение молекул с образованием покрытия с содержанием sp3 свыше 50%
Таким образом, в этом случае многослойная структура АП-полимер преобразуется в структуру АП-нанографит. При больших толщина молекулярного слоя (20 нм) остаются неразрушенные молекулы фуллерена и на поверхности фуллерена растет алмазоподобная пленка.
Пленка молекулярного фуллерена C60 (10 нм) до облучения
ПЭМ
Доза облучения 9*1014 C60+/см2. Доза соотв. DLC 4нм
Пленка полученная из пучка ионов C60 с энергией 5 кэВ на комнатную температуру
Молекулярный фуллерен C60 до облучения (sp2 C60 - 284,9 эВ)
Доза облучения 9*1014 C60+/см2. Доза соотв. DLC 4нм
РФЭС
Комбинационное рассеяние