ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК NiSi2/Si, ПОЛУЧЕННЫХ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ Ni В Si В СОЧЕТАНИИ С ОТЖИГОМ

Н.М. Мустафоева1*), Н.М.Мустафаева2)

1) Каршинский институт ирригации и агротехнологий, 180003    г. Карши, Узбекистан

2) Каршинский инженерно-экономический институт, 180003       г. Карши, Узбекистан

*) e-mail: mustafoyevan@gmail.com

При этом особый интерес представляет получение многослойных МДП-структур. Создания таких структур в наноразмерном масштабе трубует близости параметров кристаллических решеток этих материалов. В качестве металла наиболее часто используется  силициды металлов, которые обладают металлическими свойствами (низкая щирина запрещенной зоны и маленкие удельного сопротивления ρ). В таблице 3,2 приведены значения щирины запрещенной зоны и параметрь рещетки силицидов металлов щироко  используемых в создание пиборов микро-, нано- и оптоэлектроники эти стуктурары получены методом ТФЭ в сочетание с отжигом. Толщины пленки составляют ~200-250 Å.

Значение Еg, ρ и параметров решетки MeSi2

| Параметр | Si | CoSi2/Si | NiSi2/Si | BaSi2/Si | NaSi2/Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еg, эВ | 1,12 | 0,5 | 0,58 | 0,7 | 0,65 |
| Параметр решеток, Å | 5,43 | 5,37 | 5,42 | 6,71 | 8,9 |
| ρ, мкОм∙см | 5∙106 | 40 | 50 | 100-120 | - |

Видно, что Еg для всех силицидов металлов составляет в пределах 0,5-0,7 эВ а постаянное решетки    CoSi2 и NiSi2 хорошо согласуются с постоянной решеткой Si. Отментим, что в настояшиее время структура и свойства  CoSi2/Si изучены более подробно. Поэтому в данной работе основное влияние уделное к получение и изучение состава, структурах и свойств системы NiSi2/Si.

ЛИТЕРАТУРА

1. Umirzakov, B.E., Tashmukhamedova, D.A., Tashatov, A.K., Mustafoeva, N.M. Technical Physics, 2019, 64(5), 708–710