ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕРОСТОВОГО ПРОГРЕВА НА МОРФОЛОГИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК NiSi2/Si(111)

Н.М. Мустафоева, Ф.Р.Санакулов

Каршинский институт ирригации и агротехнологий, г. Карши, Узбекистан

e-mail: mustafoyevan@gmail.com

Нанопленочные гетероструктуры типа MeSi2/Si являются предметом интенсивного исследования, вследствие перспективности их в создании МДП, ПДП-структур для СВЧ-транзисторов и ИС, детекторов излучения, оптоэлектронных приборов, тонких омических контактов и барьерных структур. Электронная структура, следовательно, оптические и электрические свойства гетероструктур MeSi2/Si, прежде всего, зависят от состава и размеров нанообъектов

Рис. Зависимость ρ от Т для системы NiSi2/Si(111)⋅dNiSi2=50 Å

Эти утверждена подтверждается данными рис. где приводится зависимости ρ(Т) для системы NiSi2/Si(111). Видно, что до Т≈1100 К значение ρ пленки NiSi2 заметно не меняется, т.е. пока ёщё  не происходит образования островков. При Т ≥ 1150 происходит резное увеличение ρ, что характерного для островковых пленок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tashatov A.K. Mustafoeva N.M. // Surface Morphology of  NiSi2/Si Films Obtained by the Method of Solid-Phase Deposition // Journal of Surface Investigation: X-ray, 2020,Vol.14,No 1,pp.81-84.