ОБРАЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ОКСИДЕ ГАЛЛИЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ПРОТОНОВ

В.В.Козловский1*), А.Э.Васильев1), Е.Е.Журкин1), А.А.Лебедев2), М.Е.Левинштейн2), А.М.Стрельчук2)

1) Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 195251, Санкт-Петербург, Россия

2) Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, 194021, Санкт-Петербург, Россия

*)e-mail: kozlovski@physics.spbstu.ru

Путем компьютерного моделирования индивидуальных каскадов смещений рассмотрены особенности генерации пар Френкеля в Ga2O3 при торможении протонов с энергиями от 8 до 15 МэВ. Рассчитаны плотности распределения энергий, полученных не только первично выбитыми атомами, но и атомами отдачи, генерируемыми в ходе формирования каскадов. При анализе полученных распределений выделены две области энергий. В области малых энергий преобладает процесс спонтанной рекомбинации генетически родственных ПФ. Атомы отдачи второй области обладают большей энергией, что позволяет им покинуть зону спонтанной рекомбинации, и ПФ диссоциирует на изолированные компоненты.

Расчеты показали, что при протонном облучении Ga2O3 доля вакансий, созданных непосредственно протонами, составляет всего 12% для подрешетки кислорода. Остальные 88% создаются атомами отдачи в каскадных процессах. Для подрешетки галлия эти цифры составляют 25 и 75%, соответственно.   Поэтому, процессы компенсации проводимости Ga2O3, наблюдаемые при протонном облучении, будут определяться глубокими центрами, созданными не ПВА, а атомами отдачи, образованными в каскадах смещений. Проведено сравнение с экспериментальными данными и оценена доля ПФ, диссоциирующих в процессе облучения.

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-12-00003.