ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК NiSi2

Н.М. Мустафоева1*), А.К.Ташатов2),  Б.Е.Умирзаков2)

1) Каршинский институт ирригации и агротехнологий, 180003    г. Карши, Узбекистан

2) Каршинский государственный университет, 180003         г. Карши, Узбекистан

*) e-mail: mustafoyevan@gmail.com

На рис. приведена зависимость интенсивности проходящего света I от энергии фотонов h для Si с нанопленкой NiSi2 с h = 50 Å и h = 200 Å . В случае Si с пленкой NiSi2 толщиной 50 Å, резкое уменьшение интенсивности проходящего света наблюдается при двух значениях h. Уменьшение I начиная с h = 0,5 эВ связано с поглощением света на участках покрытых наноостровками NiSi2, а уменьшение I с h = 1 эВ – на участках, не закрытых NiSi2.

Рис. Зависимость интенсивности I проходящего света от энергии фотонов для Si с нанопленкой NiSi2 толщиной h, Å: 1 – 50, 2 – 200

Экстраполяция этих кривых к оси h показывает, что значение Eg  для NiSi2 ~ 0,6 эВ, а для Si - ~ 1,1 эВ. В случае сплошной пленки NiSi2 значение I резко уменьшается до нуля в интервале h = 0,5 – 0,6 эВ.

ЛИТЕРАТУРА

- Tashatov A.K. Mustafoeva N.M. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, Vol.14, No 1, pp. 81-84.

- Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Tashatov A.K., Mustafoeva N.M., Muradkabilov D.M. // Semiconductors, 2020, 54(11), стр. 1424–1429