ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТОНКИХ CuBi2O4 ПЛЕНОК

М.Е. Калиекперов1), М.Т. Идинов2), А.Л. Козловский1,3)

1) Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

2) НАО «Университет им. Шакарима города Семей», Семипалатинск, Казахстана

3) Институт ядерной физики МЭ РК, Алматы, Казахстан

*) e-mail: artem88sddt@mail.ru

Основной целью данного исследования являлось определение эффективности применения тонких CuBi2O4 пленок для экранирования рентгеновского излучения, а также определения применимости данных пленок в качестве защитных экранирующих материалов.

Эффективность экранирования рентгеновского излучения с помощью полученных методом электрохимического синтеза тонких CuBi2O4 пленок была оценена путем проведения сравнительного анализа изменения интенсивности дифракционных рефлексов подложки, с нанесенными на нее экранирующими пленками. Согласно полученным данным, варьирование разности прикладываемых потенциалов при получении CuBi2O4 пленок с 2.5 до 3.0 В, приводящее к вариации элементного состава пленок приводит к увеличению эффективности экранирования с 64 до 82 %. При этом толщина экранирующих пленок составила не более 1.5 мкм. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что изменение соотношения компонент в составе пленок, происходящее в случае вариации условий синтеза, позволяет увеличивать эффективность экранирования при той же толщине защитных экранов. При этом согласно данным ренгтенофазового анализа было установлено, что вариация условий синтеза не приводит к существенным изменениям фазового состава синтезируемых пленок, а основной фазой является тетрагональная фаза CuBi2O4 с пространственной сингонией P4/ncc(130).