ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК SiO2, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ Zn, В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ СРЕДЫ МЕМРИСТОРОВ

В.В. Привезенцев1), А.А. Фирсов, А.П. Сергеев1),

В.С. Куликаускас2), В.В. Затекин2), Е.П. Кириленко3),

А.В. Горячев3), А.А.  Ковальский 4)

1) ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, Москва, Россия

2) НИИЯФ МГУ, Moсква, Россия

3) ИНМЭ РАН, Москва, Россия

4) ИПТМ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Представлены результаты исследования пленок SiO2, имплантированных Zn и окисленных при повышенных температурах, в качестве активной среды мемристоров.

На кварцевые подложки методом электронно-лучевого испарения были  нанесены  слой золота толщиной 100 нм (нижний электрод), а затем пленка SiO2 толщиной 150 нм. Для получения равномерного распределения цинка по толщине пленки была проведена имплантация при энергиях 20 и 120 кэВ с дозой 5×1016/см2. Образцы отжигались на воздухе в течение 40 мин в диапазоне температур 400-800оС с шагом 100оС. Верхние электроды в виде кругов диаметром 1.5 мм получались напылением на пленку SiO2 через маску слоя Al толщиной 200 нм.

Исследование профилей имплантированного Zn было проведено с помощью резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия с энергией 700 кэВ, а также методом время-пролетной масс-спектрометрии. Химическое состояние цинка и фазовый состав пленки SiO2 определяли методами Оже-электронной спектроскопии и комбинационного (рамановского) рассеяния света.

Установлено, что после имплантации цинк имеет 2 максимума на глубинах 20 и 85 нм, а после отжига при 700оС имеется уширенный максимум на глубине 40 нм. После отжига при 700оС в образце формируются кластеры с фазой ZnO·Zn2SiO4 вблизи верхней поверхности пленки SiO2 и с фазой Zn·ZnO в ее глубине. После отжига при 700оС ВАХ полученных пленок имеют характерный для мемристоров гистерезис.