ФОРМИРОВАНИЕ НАНОПЛЕНОК NiSi2 ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

А.К.Ташатов,  Н.М. Мустафоева, С.М.Эшбобоев

Каршинский государственный университет, 180003         г. Карши, Узбекистан

*) e-mail: mustafoyevan@gmail.com

На основе полученных данных и оперяясь на результаты ОЭС (рис.) кинетику формирования сравнительно толстой пленки (≥ 200 Å) силицида никеля при твердофазной эпитаксии можно представить следующим образом. При напыление атомов Ni на поверхность Si  при комнатной температуре с толщиной d ≥ 200 Å формируется аморфная сплошная однородная пленки Ni. На границе Ni-Si происходит некоторое взаимодиффузия  атомов Ni в Si и Si в Ni кривая.

Рис. 3.7. Зависимость интенсивности L3M45M45 Оже-пика Ni (E=848 эВ) от глубины для системы Ni/Si прогретого при Т=900 К в течение, мин.: 1=0, 2-15 мин, 3-25 мин, 4-40 мин. Толщина Ni -200 Å.

В этих слоях частично   образуется силициды типа Nix Siy. Изменениям состава в пленке   Ni и подложке происходит до t =40-50 мин. При этом на поверхности Si  формируется монокристаллическая пленка NiSi2 c   толщиной  ~500-550 Å. Увеличение Т до 1000 К приводило к уменьшению концентрации Ni и образованию соединение близкой к  NiSi3.

ЛИТЕРАТУРА

- Tashatov A.K. Mustafoeva N.M. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, Vol.14, No 1, pp. 81-84.