ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ЛЕНТОЧНЫХ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ Fe(Ni, Cu)(SiB), ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СВЕРХБЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Т.П. Каминская1*), М.Н. Шипко2), М.А. Степович3), А.А. Вирюс4), А.И. Тихонов2), В.В. Попов1)

1)Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2)Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново, Россия

3)Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия

4) Институт экспериментальной минералогии им. Академика Д.С. Коржинского РАН, Черноголовка, Россия

*)e-mail: ktp53@mail.ru

Методы растровой электронной и магнитно-силовой микроскопии использованы для изучения свойств поверхности, определяющих доменную структуру ленточных аморфных сплавов Fe(Ni, Cu)(SiB), полученных методом сверхбыстрого охлаждения на вращающемся барабане. Магнитный контраст проявлялся после магнитоимпульсной обработки (МИО) фольги в областях ленты на не прилегавшей к барабану стороне (т.н. свободные области). В областях, удалённых от крупных дефектов, характерным являлось появление полосовых доменов шириной 0,6-1,0 мкм. На поверхности этой стороны ленты в областях, где сплав не являлся гомогенным и содержал включения либо дефекты (разрывы, царапины), образовывались замыкающие домены, т.н. клиновидные домены Нееля. Ширина доменов (около 1,5 мкм) зависела от режимов МИО незначительно. В некоторых свободных областях поверхности фольги в результате МИО возникали довольно большие клинообразные домены с размерами до нескольких десятков микрометров.