## Slide 1: ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ О2+ НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТИ Si(111)
Докладчик доцент Г.Х. Аллаярова

## Slide 2
На рис. приведен масс - спектр отрицательных ионов для Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при дозе облучения D = Dн = 6 × 1016 см-2 где Dн - доза насыщения. Видно, что в спектре содержатся интенсивные пики SiO2, субоксидов Si (SiO и Si2O) и несвязанных атомов Si и О. Наряду этими пиками обнаруживаются малоинтенсивные пики различных примесных атомов, общая концентрация которых не превышает 0,1 ат.%. Прогрев этой системы приводит к изменению содержания оксидов, и при ≃ 900К формируется нанопленка SiO2 толщиной ≃ 25 – 30 Ǻ

## Slide 3
Рис. Масс- спектр Si, имплантированного ионами О2+ с Е0 = 1 кэВ при D = 6 × 1016 см-2, записанный при бомбардировке ионами Сs+ с Е0 = 6,7 кэВ

## Slide 4
Значение энергии связи остовного уровня L23 кремния очень чувствительно к изменению состава в поверхностном слое Si. Образование новых соединении или разложения их приводит к изменению формы и положение этого пики. Из рис. 2 видно, что при имплантации ионов О2+ в Si с Е0 = 1 кэВ при дозе D=Dн в спектры упруго - отраженных медленных электронов (УОЭ) интенсивность пика L23 кремния резко уменьшается, и появляются новые интенсивные пики с энергиями 104,105,5 и 107 эВ (рис 2. кривые 2).

## Slide 5
Показано, что при имплантации ионов О2+ с Е0 = 1 кэВ и дозой D = 6·1016 см-2 в приповерхностном слое образуются нестехиометрические оксиды типа SixOy. В этих слоях также содержатся несвязанные атомы Si и О, общая концентрация которых составляет 25-30 ат.%. Профили распределения оксидов SiO2 и SiOх по глубине проходят через максимум. Отжиг при 900 К приводить формированию однородную пленку SiO2 c толщиной ~25 – 30 Ǻ.