ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ УГЛЕРОДНЫХ КЛАСТЕРОВ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ГРАФИТА КЛАСТЕРНЫМИ И МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ИОНАМИ Sbm+, Aum-, CuPc+

Кахрамонова П.Г., Мавланов Р.Р., Назаров М.М., Ш.Дж. Ахунов*, Д.Т. Усманов**,

Институт Ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан *е-mail: a.shovkatjon@mail.ru,**e-mail: usmanov@iplt.uz

Образование углеродных кластеров с количеством составляющих их атомов до 60 при распылении графита атомарными ионами наблюдалось в работах [1,2]. При этом выход вторичных кластерных ионов C60- не превышал 10-9 от выхода атомарных вторичных ионов углерода

В данной работе проведены исследования выхода кластерных ионов углерода с количеством составляющих их атомов до 100 при распылении графита кластерными ионами Sbm+ (m=1-4), Aum- (m=1-9) и молекулярными ионами фталоцианина меди CuPc+ ¼ CuPc+, CuPc2+ в диапазоне энергий 3 -18 кэВ. Графитовая мишень бомбардировалась молекулярными ионами под углом 450 и вторичные ионы собирались вдоль нормали к поверхности.

Наблюдаются четно нечетные осцилляции выхода вторичных кластерных ионов Cn+ в области 50 < n <100 с преимуществом более чем на порядок четных ионов. Характерно, что в целом наблюдается лишь слабое уменьшение выхода больших кластерных ионов Cn+ в области 50 < n <100 с ростом n.. Выход ионов Cn+ в области 50 < n <100 при бомбардировке ионами Sb4+ , CuPc+, CuPc2+ составляет в среднем 10-3 по сравнению с выходом атомарных ионов углерода. Сравнивая выход больших кластерных ионов углерода Cn+ (n=50-100) при бомбардировке кластерными и молекулярными ионами с выходом этих ионов при бомбардировке атомарными ионами, можно сделать заключение об увеличении эффективности их генерации до 106 раз.

Л И Т Е Р А Т У Р А

[1]	A.D.Bekkerman, N.Kh.Dzhemilev, S.E.Maksimov, V.V.Solomko, S.V.Verkhoturov and I.V.Veryovkin, Vacuum, V 47, N 9, P 1073 (1996)

[2]	N.Kh.Dzhemilev, S.V.Verkhoturov, I.V.Veryovkin, S.E.Maksimov, V.V.Solomko, Izvestiya RAN, V62, N 10, P1922 (1998)