АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПЛЕНОК Cu-Si МЕТОДОМ УЛЬТРАМЯГКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ СПЕКТРА ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ

Е.С. Керсновский1*), К.А. Барков1), И.В. Польшин1), Д. Н. Нестеров1), С. А. Ивков1), В.А. Терехов1), А. В. Ситников2)

1) ВГУ, Воронеж, Россия

2) ВГТУ, Воронеж, Россия

*) e-mail: kersnovsky@phys.vsu.ru

Система Cu-Si имеет широкий спектр технологических применений, однако нанокомпозиты Cu-Si характеризуются сложными межфазными взаимодействиями внутри системы с сильным изменением электронного строения валентной зоны. В данной работе исследовались плёнки Cu-Si различного состава, полученные методом ионно-лучевого распыления. Исследование строения валентной зоны полученных композитов проводилось методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии [1]. В данном методе рентгеновский спектр возбуждается электронным пучком с энергией 1-6 кэВ, что влияет на длину свободного пробега электрона в образце. Это позволяет проводить послойное исследование структуры в пределах глубины анализа 10-120 нм.

Анализ полученных спектров показал, что в плёнках Cu-Si формируются фазы низших силицидов Cu5Si и Cu3Si. При этом в пленках с низким содержанием меди (Cu ~ 15%) в поверхностных слоях (10 нм) происходит незначительное окисление кремния с формированием субоксида SiO0,47. Однако, в более глубоких слоях (35 нм и более) оксид не наблюдается, а кремний находится в аморфном состоянии. В тоже время в пленках с высоким содержанием меди (Cu ~ 68%), где основу пленки составляет фаза Cu3Si, наблюдается эффект резонансного взаимодействия s- или p-электронов кремния с d-электронами меди во всем объеме исследуемого образца.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-79-10294, https://rscf.ru/project/23-79-10294/.

ЛИТЕРАТУРА

1. Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Изд-во Ленинградского университета) 132 с. (1971).