МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ БЕНТОНИТА НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА

А.В. Носков1,*), О.В. Алексеева1), Д.Н. Яшкова1), А.В. Агафонов1), М.Н. Шипко2,*), М.А. Степович3), Е.С. Савченко4)

1) Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия

2) Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново, Россия

3) Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия

4) Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Москва, Россия

*)e-mail: avn@isc-ras.ru

Методами растровой электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа исследован синтезированный композиционный порошкообразный материал бентонит/оксид железа. Установлено, что при модификации бентонита частицами магнетита/маггемита наблюдаются изменения в гранулометрическом составе, морфологии поверхности, кристаллической структуре, пористости. Полученные образцы композита состояли из агрегатов частиц алюмосиликата различной морфологии с включениями оксида железа. Исследованные порошки содержали элементы кремнекислородного и алюмокислородного каркаса бентонита (O, Si, Al). Кроме того, на рассмотренном участке магнетизированного материала был обнаружен Fe в количестве 26,4%.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Правительства Калужской области (проект № 23–21–10069, https://rscf.ru/project/23–21–10069/).