ШИРИНА ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ СКРЫТЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ NiSi2, СОЗДАННЫХ В ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ Si МЕТОДОМ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Н.М.Мустафоева1*), Н.М.Мустафоева2)

1) Каршинский институт ирригации и агротехнологий, г. Карши, Узбекистан

2) Каршинский институт ирригации и аг Каршинский инженерно - экономический институт, г. Карши, Узбекистан

*) e-mail: mustafoyevan@gmail.com

Видно, что граница раздела между слоями Si/NiSi2  и  NiSi2/Si(111) резкая и толщина переходных слоев не перевышает 4-5 нм. Наши дальнейшее исследования показали, что в случает массивных пленок NiSi2 толщиной 500-600 нм, островки  образуются  при Т≈1200 К.

Рис. Зависимость интенсивности приходящего света от энергии фотонов для 1-чистого Si(111); 2-системы Si/NiSi2/Si (111). dNiSi2=20 нм, dSi=50 нм

Уменьшение толщины напыляемой пленки Si  до 10 нм также позволило уменьшить температуру образования монокристаллической пленки до 950-1000 К. На рис 4.3 приведены зависимости интенсивности проходящего света I от энергии фотонов hv для Si(111) и системы Si/NiSi2/Si(111). dNiSi2=20 нм, dSi=50 нм. Где I=INiSi2/ISi; Принята что ISi=1. Видно, что значение Eg  для Si(111) составляет ~1,1 эВ, а для слоя NiSi2 ≈ 0,57-0,58 эВ.

ЛИТЕРАТУРА

1. A.K.Tashatov, N.M.Mustafoyeva, B.E.Umirzakov, D.A.Tashmuxamedova.  Technical Phusics, Vol.64, Issue 5 (2019), pp. 708-710